**Barra de apoio curva a 135° Inox satinado, 400 x 400 mm**

Inox polido satinado UltraSatin, 3 pontos de fixação

Ø 32

Referência: **5082S**

Info Prescrição

Barra de apoio curva a 135° Ø 32, para PMR.

Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação (parte a 135°) para sanita, duche ou banheira.

Utilização tanto à esquerda como à direita.

Dimensões: 400 x 400 mm.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento Inox polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

3 pontos de fixação: permitem o bloqueio do pulso e fácil instalação.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, inox 304, Ø 72.

Placas de fixação e espelhos em inox 304.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Testado com mais de 250 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 170 kg.

Barra de apoio curva com garantia de 30 anos.

Marcação CE.