120112

Lavatório de pousar ALGUI

Referência: 120112

Informação para prescrição

Lavatório de pousar, Ø 375 mm.

Apropriado para uma torneira/misturadora de parede ou cano alto.

Diâmetro interior da cuba : 310 mm.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Acabamento duplo : interior polido brilhante e exterior polido satinado.

Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.

Acabamento anti-cortes.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.