Lavatório de encastrar preto HEMI Ø 385

Inox 304 preto mate - De encastrar sobre-tampo ou sub tampo

Referência: 120490BK

Info Prescrição

Lavatório redondo para encastrar sobre-tampo ou sub-tampo.

Diâmetro interior da cuba: 385 mm.

Diâmetro do corte do plano para a cuba: 400 mm para instalação sobre-tampo, 380 mm para instalação sub-tampo.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura do inox: 0,8 mm.

Acabamento em Teflon® preto mate.

Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.

Acabamento anticortes.

Fornecido sem válvula. Possibilidade de adicionar uma válvula com acabamento preto (6110BK) ou uma válvula com acabamento cromado (6110).

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 1,6 kg.

Garantia 30 anos.